Добрый день, уважаемые обучающиеся. В связи с переходом на  электронное обучение с применением дистанционных технологий, вам выдается материал дистанционно.

Изучив теоретический лекционный материал, вам необходимо:

- Составить краткие лекционные записи;

- Ответить на вопросы;

- Выполнить домашнее задание;

Краткую запись лекции, варианты ответов на вопросы, а также домашнее задание  переслать мастеру производственного обучения, Кутузову Константину Викторовичу,  на электронный адрес kytyzov84@mail.ru в формате PDF или JPG

Дистанционный урок МДК 01.02

Урок № 9 – 1 час группа № 16

(согласно КТП на 1-2 полугодие 2019-2020г)

Тема: «Составление технологических карт

для сборочно-сварочных работ»

Технологическая карта (ТК) - организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса (процессов) и определяющий последовательность операций, требования к качеству и приёмке работ, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по охране труда, средства механизации.

ТК также, как и проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), является основным организационно-технологическим документом при строительстве (ремонте, реконструкции, демонтаже).

В технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональные методы по технологии строительного производства с использованием современных средств механизации, инструментов, приспособлений. Такой подход способствует уменьшению сроков строительства, росту качества работ, уменьшение их себестоимости.

На повторяющиеся работы или для строительства сооружения в целом по типовым проектам, может быть разработана одна Типовая Технологическая Карта (ТТК).

Зачем разрабатывать технологическую карту?

Разновидности технологических карт

Состав технологической карты (типовой технологической карты)

- Область применения

- Организация и технология выполнения работ

- Требования к качеству работ

- Потребность в материально-технических ресурсах

- Техника безопасности и охрана труда

- Технико-экономические показатели

- Охрана окружающей среды

- Область применения

Указывается предназначение ТК (строительство, ремонт и т.д.), указывается тип сооружения и его конкретные узлы (элементы), для которых ТК разрабатывается. Также описываются наименование технологического процесса (процессов) и условия выполнения работ.

- Организация и технология выполнения работ

Раздел обычно разделяют на следующие подразделы:

- Подготовительные работы;

- Основные работы;

- Заключительные работы.

В подготовительных работах обычно указываются данные о подготовке рабочих мест, подготовки необходимого оборудования и строительной техники, указаны предшествующие процессы, которые должны быть выполнены, подготовка конкретного элемента сооружения (например, обеспыливание перед покраской).

Также могут быть добавлены схемы, например: строительной площадки, складирования материалов, доставки материалов, геодезической разбивки и т. д.

В подразделе «Основные работы» указываются основные технологические процессы и их описание. Также могут быть добавлены схемы: выполнения строительного процесса, установки машин и оборудования, строповки (установки) груза, очередность выполнения операций, характеристик машин и т. д.

Заключительными работами могут являться такие как: демонтаж временных специальных и вспомогательных конструкций, уборка, восстановление и благоустройство территории, вывоз техники и т. д.

### 3.Требования к качеству работ

Указываются контролируемые параметры всех технологических процессов и операций, с обозначением мест ведения контроля, исполнителей, объемов и операций контроля.

Обязательно указываются ссылки на нормативные документы, требования которых должны соблюдаться при выполнении работ. Также могут прилагаться схемы измерений, правила ведения документации.

Контроль качества состоит из:

- Входного контроля;

- Операционного контроля;

- Приемочного контроля;

- Оформления результатов.

Образец 1

Образец 2

Образец 3

| № операции | Вид операции | Действие | эскиз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | слесарная | Подготовка пластин к сварке: - взять пластины размером 100х150х4 мм; - зачистить кромки свариваемых пластин на ширину 15-20 мм; - обезжирить кромки растворителем. |  |  |
| 2 | подготови тельная | Подготовка электродов, подключение и настройка оборудования: - подготовить электроды к сварке, прокалить при указанной температуре; - подключить сварочный инвертор «Мастер 202» в сеть; - установить рекомендуемую полярность сварочного тока; - настроить режим сварки, относительно толщины свариваемого металла, диаметра электрода и положения шва в пространстве. |  |  |
| 3 | сварочная | Установка и сборка пластин на прихватках в нижнем положении сварного шва: - соединить пластины встык, выставить зазор 1-2 мм; - произвести две прихватки длиной 5-10 мм, отступив от края 10-15 мм, третья прихватка выполняется с обратной стороны по центру. |  |  |
| 4 | сварочная | Сварка пластин встык в нижнем положении сварного шва: - выполнение сварки пластин способом углом вперёд, углом назад: сварку необходимо вести с незначительными колебательными движениями электрода, короткой дугой, углом вперёд, углом назад, электрод располагать под углом 30-60о относительно вертикали, в конце шва заварить кратер. |  |  |
| 5 | сварочная | Установка трубы (цилиндра) на пластину: - сваренную пластину перевернуть швом. - подложить вспомогательную проволоку для выдержки зазоров и выставить трубу (цилиндр) по центру пластины так, что бы прихватка (имеющаяся на пластине (третья)) оказалась в центре трубы (цилиндра). |  |  |
| 6 | сварочная | Сварка части трубы (цилиндра): - сварку трубы по периметру можно производить как в поворотный стык, так и в не поворотный. - после приварки трубы (цилиндра) с выдержкой зазоров, необходимо заварить разрез на самой трубе, у самого основания. |  |  |
| 7 | санитарная | По окончанию работы: - сварочное изделие вынести на демонстрационный стол, где ему будет присвоен номер. - сварочную кабинку привести в надлежащий вид: 1) убрать со стола все лишние предметы. 2) убрать огарки электродов из под ног в специальное место. 3) сварочный держатель закрепить на столе так чтобы не было контакта. 4) имеющийся инструмент вернуть на демонстрационный стол. 5) позвать мастера п/о и передать рабочее место в чистоте и порядке. |  |  |
|  | Контроль качества | Визуальный: - выдержка указанных размеров и зазоров при сборке изделия. - чистота шва. - правильность наложения шва. - засоренность шва (имеются ли металлические включения). - эстетичность шва |  |  |
|  | ошибки | Возможные и чаще всего допускаемые ошибки: - медленное и не уверенное ведение шва. - большой зазор между электродом и изделием. - выходя на край шва производит сильное продавливание, ставит электрод не под тот угол. - дрожание рук, плывучесть электрода во время сварки. |  |  |
|  | контроль качества | Проверка изделия на водонепроницаемость: Изделие прошедшее визуальный контроль, подлежит дальнейшей проверке. - изделие наполняется водой по самое основание. Изделие прошедшее проверку водой подлежит дальнейшей проверке. - снаружи сварочные швы намазываются мелом, а изнутри промазываются дизельным топливом, в случае плохого сварного шва – мел потемнеет. |  |  |

Домашнее задание:

Составить технологическую карту на следующее сварное изделие